# Ионно-сорбционная откачка .

При ионно-сорбционной откачке используют два способа поглощения газа : внедрение ионов в объем твердого тела под действием электрического поля и химическое взаимодействие откачиваемых газов с тонкими пленками активных металлов .

Высокоэнергетические ионы или нейтральные частицы , бомбардируя  твердое тело , проникают в него на глубину , достаточную для их растворения .Этот способ удаления газа  является разновидностью ионной откачки . На рис. 1 показано равновесное распределение концентрации при ионной откачке в объеме неограниченной пластины толщиной 2R , рассоложенной внутри вакуумной камеры .

Максимальную удельную геометрическую быстроту ионной откачки можно рассчитать по формуле SГ=μN+n=μi+(nq) (1) , где μ– коэффициент внедрения ионов ; N+= i+q – удельная частота бомбардировки ; i+ – плотность ионного тока ; q – элементарный электрический заряд ; n – молекулярная концентрация газа .

Коэффициент внедрения учитывает частичное отражение и рассеивание , возникающее при ионной бомбардировке . Коэффициент внедрения сильно зависит от температуры тела и слабо – от плотности тока и ускоряющего напряжения . Значение μ→1 наблюдается для Ti , Zn при 300 … 500 К .

Максимальное значение концентрации растворенного газа при ионной откачке можно определить из условия равновесия газовых потоков : μN+=N1+N2,N1=D(dssx)1;N2=D(dsdx)2 (2) ( D – коэффициент диффузии газа в твердом теле ) . Градиенты концентраций определяются следующими отношениями : (dsdx)1=smax−s0h;(dsdx)2=smax−s02R−h; здесь h=CE – глубина внедрения ионов ( E –  ускоряющее напряжение ) ; smax и s0 – максимальная и начальная концентрация плотности  поглощенного газа .

Так как величина h мала по сравнению с 2R ( константа Cдаже для легких газов не превышает 1.0 нм./кВ ) , то величиной N2в уравнение (2) можно пренебречь : μN+=Dsmax−s0CE .

Отсюда следует выражение для максимальной концентрации растворенного газа : smax=s0+μN+CED .

Если величина smax, рассчитанная по приведенной формуле превышает максимально возможную в данных условиях растворимость газа в металле , то поглощенный газ начинает объединяться в газовые пузырьки , вызывая разрыв металла . Это явление получило название блистер-эффекта .

В нержавеющей стали водородный блистер-эффект наблюдается при поглощение 3∗10−2 м3*Па/см2  , что соответствует при быстроте откачки 10−2 м3/(с*см2) и давление 4∗10−8Па приблизительно 300 часов непрерывной работы .

По известному значению smax можно подсчитать общее количество газа , которое будет поглощено единицей поверхности a=(smax−s0)R .

Во время ионной бомбардировки наблюдается распыление материала , сопровождающееся нанесением тонких пленок на электроды и корпус насоса . Сорбционная активность этих пленок используется для хемосорбционной откачки .

Распыление активного материала может осуществляться независимо от процесса откачки , например с помощью регулирования температуры нагревателя . Расход активного материала в таких насосах осуществляется независимо от потока откачиваемого газа .

Более экономно расходуется активный металл в насосах с саморегулированием распыления . В этих насосах распыление производится ионами откачиваемого газа , бомбардирующими катод , изготовленный из активного материала . Распыляемый материал осаждается на корпус и анод , где осуществляется хемосорбционная откачка .

# Рис1. Установившееся распределение концентрации в неограниченной пластине , бомбардируемой высокоэнергетическими ионами .

2R

S

Smax

N2

N1

μN+

N+

S0

h

X

# Оглавление

Ионно-сорбционная откачка .	1

Рис1. Установившееся распределение концентрации в неограниченной пластине , бомбардируемой высокоэнергетическими ионами .	3

Оглавление	4

Используемая литература :	5

# Используемая литература :

Л.Н. Розанов . Вакуумная техника .

Москва « Высшая школа » 1990 .

{ Slava KPSS }