Бетоны

- Определить расход материалов для приготовления 1 м3 бетона, его среднюю плотность и увеличение пористости, вызванную добавкой СНВ, если состав бетона по массе 1 : X : Y =1 : 2,1 : 3,9  при В/ц = 0,44 и расходе цемента 320 кг/м3. Введение добавки в количестве 0,05% от массы цемента привело к снижению средней плотности бетонной смеси на 4% и водоцементного отношения на 9%.

- Лабораторный состав бетона следующий: цемент - 310 кг, вода - 160 л, песок - 650 кг, щебень - 1250 кг, при активности цемента 470 кгс/см2. Определить на сколько снизится прочность бетона, если не будет учтена влажность материалов. Влажность песка 3%, щебня - 1%.

- Определить коэффициент раздвижки зерен щебня a, если соотношение между цементом, песком и щебнем составило 1 : 2 : 3,9. Средняя плотность бетонной смеси 2400 кг/м3, водоцементные отношения 0,52, а истиная и насыпная плотности цемента 3,0 кг/л и 1,2 кг/л; песка - 1,5 кг/л и 2,6 кг/л; щебня - 1,54 кг/л и 2,6 кг/л.

- Имеется состав бетона: цемент ПЦ400 - 310 кг, песок - 620 кг, щебень - 1240 кг, вода 175 л, добавка ЛСТМ - 0,2% от массы цемента. Введение добавки снизило расход воды до 155 л при сохранении необходимой подвижности бетонной смеси. При твердении бетона в химическую реакцию с цементом вступает 12% вводимой в бетонную смесь воды. Определить как изменится марочная прочность бетона в результате повышения водоцементного отношения и на сколько повысится плотность при уменьшении расхода воды.

- Два состава бетона с осадкой конуса 5 см изготовили на гравии крупностью 20 мм. Первый состав содержит крупный песок, второй - мелкий. Водоцементное отношение равно 0,5. Определить насколько отличаются расходы цемента за счет крупности песка. МК второго состава равен 1,0.

- Определить коэффициент уплотнения бетонной смеси, если на 1 м3 бетонной смеси израсходовано: цемента - 300 кг, песка - 670 кг, гравия - 1250 кг и воды 148 л. Истинная плотность цемента 3150 кг/м3, песка 2660 кг/см3, гравия 2610 кг/см3.

- При введении в бетонную смесь с В/ц = 0,51 и расходом цемента 320 кг на 1 м3 пластифицирующей добавки С-3 в количестве 0,3%, такая же удобоукладываемость достигается при В/ц = 0,47. Насколько уменьшится расход цемента при введении С-3, если прочность бетона не изменилась.

- Определить как изменится расход цемента активностью 450 кг/см2 на 1 м3 тяжелого бетона М400 класса В30, если изменятся условия уплотнения бетонной смеси с 10 до 25 с. Водоцементное отношение остается прежним. Наибольшая крупность зерен щебня 40 мм. Песок средней крупности. Заполнители рядовые.

- Определить водоцементное отношение при котором бетон из жесткой бетонной смеси на рядовых заполнителях и на портландцементе ПЦ500-Д20 через 7 суток твердения наберет прочность при сжатии 310 кгс/см2.

- Определить, как изменится расход цемента в бетоне марки 300 В22,5,  если для его изготовления будет использоватся цемент марки ПЦ500-Д0 вместо ПЦ300-Д20, а жесткость бетонной смеси 40с останется без изменений. Заполнители рядовые. Максимальная крупность щебня 20 мм.

- В бетонную смесь с расходом цемента 320 кг на 1 м3 марки ПЦ500-Д0 и В/ц = 0,5 введено 5% раствора поташа (K2CO3) от массы цемента. При этом прочность бетона через 3 суток твердения оказалась выше прочности бетона без добавки в 1,8 раза, а через 28 суток на 8%. Определить прочность бетона через 3 и 28 суток твердения.

- Определить прочность бетона при использовании заполнителей различного качества; высококачественных, рядовых и пониженного качества. Портландцемент марки ПЦ500-Д5.

- Определить марку и класс бетона, если при испытании на сжатие образцов кубов размерами 10х10х10 см через 7 суток твердения разрушающая нагрузка составила 35000 кгс, 34800 кгс и 32700 кгс.

- Какие марки и классы тяжелого бетона можно получить при различных значениях В/ц - 0,33; 0,5; 0,65. Портландцемент марки ПЦ400-Д20. Заполнители рядовые.

- При определении прочности железобетонной стены молотком Кашкарова К.П. получены значения 10 отпечатков ударов и определено их среднее значение 9,5 мм. Средний диаметр лунок на поверхности эталонного стержня составил 5,7 мм. Влажность бетона 8%. Определить прочность бетона при сжатии.

- Определить как изменится средняя прочность тяжелого бетона класса В30 при увеличении коэффициента вариации с 5% до 15%.

- Марка бетона монолитной конструкции 300 В22,5, а плотность - 2420 кг/м3 при В/ц = 0,5. Состав бетона по массе 1 : 2 : 4. Определить, как изменится расход цемента, если ввод конструкции в эксплуотацию произойдет через 90 суток вместо 28 суток твердения.

- Определить прочность бетона через 28 суток твердения, если через 7 суток при поверхностном прозвучивании время прохождения ультразвука составило 42,0 мкс. База прозвучивания 150 мм. Градуировочная зависимость «скорость прохождения ультразвука - прочность» описывается уравнением Rб=0,221*е0,001227*U.

- Определить водоцементное отношение, необходимое для получения через 3 суток твердения бетона с пределом прочности на сжатие 24 Мпа. Портландцемент марки ПЦ400-Д20. Марка смеси по удобоукладываемости Ж-1. Твердение при температуре 20...25 С. Для ускорения твердения бетона вводится добавка CaCe2.

- Определить расход цемента для изготовления фундамента размерами 10х0,6х0,5 м из бетона марки 300 класса В22,5, если активность цемента равна 365 кгс/см2, заполнители рядовые, а содержание воды - 160 л на 1 м3 бетона.

- При испытании бетонных образцов - кубов с размером ребра 150 мм через 20 суток твердения разрушающая нагрузка составила 70000, 76700 и 68500 кгс. Проектная марка бетона 400. Установить, соответствует ли бетон требуемой марки.

- Определить расход материалов на 1000 л уплотненной растворной смеси, если известно, что соотношение между песком и щебнем составляет 1 : 3, водоцементное отношение В/ц = 0,6, плотность цемента 3,0 кг/л, а песка 2,6 кг/л.

- Определить при каких значениях водоцементного отношения марка бетона численно равна активности цемента для рядовых заполнителей и заполнителей пониженного качества.

- Определить, как изменится прочность бетона, если содержание цемента увеличивается в 1,5 раза. Расходводы составляет 175 л. Портландцемент марки ПЦ400, заполнители рядовые. Подвижность бетонной смеси остается без изменений.

- При сквозном прозвучивании железобетонной балки толщиной 200 мм через 14 суток твердения получена градуировочная  зависимость прочности от скорости прохождения ультразвука рис  . Определить соответствует ли полученные значения прочности проектному значению, если время прохождения ультразвука на контролируемом участке составило   .

- Определить температуру бетонной смеси при выходе из бетономешалки, если цемент имеет температуру - 10 С, песок - 13 С, щебень +5 С, вода +80 С. Состав Бетона по массе 1 : 2 : 4, В/ц=0,52. Теплоемкость заполнителей в цементе равна 0,2, а бетонной смеси 0,253.

- Установить, до какой температуры надо нагреть песок и щебень для получения бетонной смеси с температурой +40 С. Цемент имеет температуру - 10 С, вода +60 С. Состав бетона: цемент - 320  л, песок - 600 кг, щебень - 1200 кг, вода - 160 л.

- Определяем содержание в бетоне песка, щебня и воды

П = 320 * 2,1 = 672 кг                    В = Ц * В/ц = 320 * 0,44 = 141 л

Щ = 320 * 3,9 = 1248 кг

Средняя плотность бетона без добавки

р0 = 320 + 11 + 672 + 1248 = 2381 кг/м3

Средняя плотность бетона с добавкой

р0`= (1 - 0,5) * р0 = 0,95 * 2381 = 2262 кг / м3

Водоцементное отношение (1-0,09) * 0,44 = 0,4

Расход материалов на 1 м3 бетона с добавкой СНВ

р0`                        2262

Ц` = ¾¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾ = 306

1+x+y+B/ц`           1+2,1+3,9+0,4

П ` = x * Ц` = 2,1 * 306 = 643 кг

Щ ` = y * Ц` = 0,4 * 306 =  1193 кг

B ` = B/ц` * Ц` = 0,4 * 306 = 122 кг

Увеличение пористости

р0 - р0`                       2381   -   2262

DП = ¾¾¾¾ * 100% = ¾¾¾¾¾¾¾ * 100% = 5%

р0                                     2381

2. Определяем прочность лабораторного состава бетона

Rб = 0,6 Rц (Ц/B - 0,5) = 0,6 * 470 *(310/160 - 0,5) = 405 кгс/см2 = 40,5 МПа

Содержание воды в песке и щебне составляет

650 * 3                                      1250 * 1

Вп = ¾¾¾  = 19,5 л              Вщ = ¾¾¾¾ = 12,5 л

100                                              100

Общее количество воды в бетонной смеси

В` = 160 + 19,5 + 12,5 = 192 л

Прочность бетона

Rб = 0,6 * 470 *(310/192 - 0Ю5) = 314 кгс/см2 = 31,4 МПа

При не учете влажности песка и щебня прочность бетона снизится на

40,5 - 31,4

¾¾¾¾¾¾ * 100 = 22,5%

40,5

- Абсолютный обьем цементно-песчаного раствора в бетоне Vpa будет складываться из абсолютных объемов цемента, песка и воды

Vpa = Vцa +Vпa + В

Определяем расход цемента

р0                                 2400

Ц = ¾¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = 324 кг

1 + x + y+ B/ц           1 + 2 + 3,9 + 0,52

Расход песка, щебня и воды составляет

В = 0,52 * 324 = 168,5 л

П = 2 * 324 = 648 кг

Щ = 3,9 * 324 = 1264 кг

Vpa = Ц/рц + В + П/рп = 324/3,0 + 168,5 + 648/2,6 = 525,5 л

Пустотность щебня Vщ = 1 - рщн/рщ = 1 - 1,54 / 2,64 = 0,42

Объем пустот крупного заполнителя

Щ                     1264

Vщ `= Vщ ¾¾¾ = 0,42  ¾¾¾ = 345 л

р0н                      1,54

Коэффициент раздвижки зерен определяется как отношение абсолютного объема цементно - песчаного раствора в бетоне к объему пустот крупного заполнителя

a = Vpa / Vщ` = 525,5/345 = 1,52

- Определим среднюю плотность бетона без добавок

р0 = 310 + 175+ 620 + 1240 = 2345 кг/м3

Объем пустот за счет испарившейся воды

П = 154 / 2345 * 100% = 6,6%

Прочность бетона

Rб = 0,6 * 400 * (310 / 175 - 0,5) = 305 кгс/см2 = 30,5 МПа

Количество воды при введении добавки ЛСТМ снизилось на

DВ = 175 - 165 = 10 л

Средняя плотность бетона с добавкой ЛСТМ

р0 = 2345 - 10 = 2335 кг/см3

Объем пустот за счет испарившейся воды

Vп = 165 - (0,12 * 165) = 145 л

Пористость за счет испарившейся воды

П = 145 / 2335  *  100% = 6,2%

Прочность бетона

Rб = 0,6 * 400 * (310 / 165 - 0,5) = 331 кгс/см2 = 33,1 МПа

Прочность бетона за счет испарившейся воды снизилось на

6,6 - 6,2

DП = ¾¾¾¾¾ * 100% = 6,1%

6,6

Прочность бетона повысилась на

33,1 - 30,5

DR = ¾¾¾¾¾* 100% = 7,9%

33,1

- Определяем содержание воды по таблице

Для первого состава В = 185 л

Для второго состава В = 185 + 10 = 195 л

Расход цемента для первого состава

В             185

Ц = ¾¾¾  =  ¾¾ = 370 кг

В/ц           0,5

Расход цемента для второго состава

В`            195

Ц` = ¾¾¾  =  ¾¾ = 390 кг

В/ц           0,5

Расход цемента увеличится на

390 - 370 = 20 кг

390 - 370

DЦ = ¾¾¾¾¾* 100% = 5,1%

390

6. Определяем сумму абсолютных объемов материалов в 1 м3 смеси

Vбa = Vцa +Vвa + Vпa  + Vщa = 300/3,15 + 148 + 670/2,66 + 1250/2,61 = 974 кг

Коэффициент уплотнения

Купл = Vбa / 1000 = 974 / 1000 = 97,4

- Определяем расход воды при введении С-3

В = 0,47 * 320 = 150,4 л

Чтобы сохранить прежнюю прочность необходимо оставить В/ц отношение прежним, т.е. 0,51. Тогда расход цемента составит

В           150,4

Ц = ¾¾¾ = ¾¾¾ = 294 л

В/ц        0,51

Снижение расхода цемента составит

DЦ = 320 - 294 = 26 кг или 8,1%

- Определяем водоцементные отношения бетонной смеси жесткостью 10с

Rб                 400

Ц1/В1 = ¾¾ + 0,5 = ¾¾¾ +0,5 = 1,98

АRц              0,6 * 450

Расход воды по табл .... составил 160 л

Расход цемента

Ц1 = В1 * Ц1/В1 = 160 * 1,98 = 317 кг

Для бетонной смеси с жесткостью 25с

Расход воды по табл. ... В2 = 145 л

Т.к. Ц2/В2 = Ц1/В1 , то расход цемента составит

Ц2 = В2 * Ц1/В1 = 145 * 1,98 =287 кг

Изменение расхода цемента будет

DЦ = 317 - 287 = 30 кг или 9,5%

- Определяем прочность бетона через 28 суток твердения

R28 = R7 * Lg28 / Lg7 = 320 * 1,44/0,85 = 542  кгс/см2 = 54,2 МПа

0,6 Rц                       0,6 * 500

В/ц = ¾¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾ = 0,43

Rб + 0,6 *0,5* Rц     542+0,6*0,5*500

- Определим количество воды по табл. ... при жесткости бетонной смеси 40с и крупности щебня 20 мм.

В = 150 л

Расход  цемента марки ПЦ300-Д20

Rб                               300

Ц1 = ( ¾¾¾ + 0,5) * В = (  ¾¾¾  + 0,5) * 150 = 325 л

АRц                           0,6 * 300

Расход цемента марки ПЦ500-Д0

300

Ц2 =  (  ¾¾¾  + 0,5) * 150 = 225 л

0,6 * 500

Расход цемента уменьшится на

DЦ = 325 - 225 = 100 кг

- Определим прочность бетона без добавки

R28 = 0,6 * Rц (ц/В - 0,5) = 0,6 * 500 * (2 - 0,5) = 450  кгс/см2 = 45 МПа

R3 = R28 * Lg3 / Lg28 = 450 * 0,48/1,44 = 150  кгс/см2 = 15 МПа

Прочность бетона с добавкой поташа (K2CO3)

Через 28 суток

R28 = 45 * 1,08 = 48,6 МПа

Через 3 суток

R3 = 15 * 1,8 =  27 МПа

- Определим прочность бетона при высококачественных заполнителях из формулы

Rб = АRц * (Ц/В - 0,5)

А = 0,65 для высококачественных заполнителей

Rб = 0,65 * 500 * (2 - 0,5) = 488 кгс/см2 = 48,8 МПа

При рядовых заполнителях А = 0,60

Rб = 0,6 * 500 * (2 - 0,5) = 45 кгс/см2 = 45 МПа

При заполнителях пониженного качества А = 0,55

Rб = 0,55 * 500 * (2 - 0,5) = 413 кгс/см2 = 41,3 МПа

- Определяем предел прочности при сжатии через 7 суток

R1 =  P/S * K = 35000/100 * 0,91 = 318,5 кгс/см2 = 31,85 МПа

К - масштабный коэффициент, равный 0,91 при размере образцов 10х10х10 см

R2 = 34800/100 * 0,91 = 316,7 кгс/см2 = 31,67 МПа

R3 = 32700/100 * 0,91 = 297,6 кгс/см2 = 29,76 МПа

Rср =(31,85 + 31,67 + 29,76) / 3 = 31,09 Мпа

Предел прочности при сжатии череж 28 суток твердения

R28 = Rп * Lg28 / Lg п = 31,09 * 1,447/1,46 =  39,3 МПа

Это соответсвует марке бетона 400 и классу бетона В30 (см. табл.  ... прил. ...)

- Определяем прочность бетона при различных В/ц

В/ц = 0,33 < 0,4    А1 = 0,4. Расчет ведем по формуле

Rб = А1Rц * (Ц/В + 0,5) = 0,4 * 400 * (1/0,33 + 0,5) = 565 кгс/см2 = 56,5 МПа

Марка бетона 550, класс бетона В40

В/ц = 0,5 < 0,4    А = 0,6. Расчет ведем по формуле

Rб = АRц * (Ц/В - 0,5) = 0,6 * 400 * (1/0,5 - 0,5) = 360 кгс/см2 = 36 МПа

Марка бетона 350, класс бетона В26,5

В/ц = 0,65

Rб = 0,6 * 400 * (1/0,65 - 0,5) = 249 кгс/см2 = 24,9 МПа

Марка бетона 250, класс бетона В20

- Определяем отношение среднего диаметра лунки в бетоне к среднему диаметру лунки на эталоне

9,7 / 4,7  =  1,7

По графику (рис. ... прил. ...) находим прочность бетона Rб = 25 МПа. С учетом влажности бетона 8% прочность составит Rб` =  Rб * К, где К = 1,1 - коэффициент, зависящий от влажности бетона.

Rб` = 25 * 1,1 = 27,5 МПа

- При коэффициенте вариации 5%

В                      30

Rб = ¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾ = 32,7 МПа

1 - 1,64 * v     1 - 1,64 * 0,05

При коэффициенте вариации 15%

30

Rб = ¾¾¾¾¾¾=  39,8 МПа

1 - 1,64 * 0,15

DR = 39,8 - 32,7 = 7,1 МПа

Прочность с увеличением коэффициента вариации растет

17. Определяем расход цемента

р0                                 2420

Ц = ¾¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = 323 кг

1 + x + y+ B/ц           1 + 2 + 4 + 0,5

Расход воды

B  = B/ц * Ц = 323 * 0,5 = 161,5 л

Расход цемента

Rб                       300

Rц = ¾¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾ = 333 кг

0,6 * (Ц/В - 0,5)      0,6 * (2 - 0,5)

Для бетона прочностью 300 кгс/см2  через 90 суток марочная прочность прочность будет составлять

R`28 = 300 * Lg28 / Lg 90 = 300 * 1,447/1,95 =  222 кг

Снижение прочности происходит за счет снижения расхода цемента при повышении В/ц

0,6*Rб                  400

Ц1/В1 = ¾¾¾¾¾  =  ¾¾¾¾¾  = 0,62

R`28 + 0,3* Rц     222+0,3*333

В             161,5

Ц`1  =  ¾¾¾  =  ¾¾¾ = 261 кг

В/ц           0,62

Расход цемента уменьшится на

DЦ = 333 - 261 = 72 кг или 22%

- Определяем скорость прохождения ультразвука

V = l * 103 / t ,

где l - расстояние между центрами установки преобразователей, мм;

t - время прохождения ультразвука , мкс.

V = 15- * 1000 / 42,0 = 3571 м/с

Прочность бетона  Rб=0,221*е0,001227 * 3571 = 30,13 МПа

- По табл. ... находим для бетона через 3 суток прочность в долях от прочности через 28 суток - 0,55

Таблица

Влияние марки цемента и добавки CaCl2 на прочность

бетона в раннем возрасте

|  | Прочность в долях от R28 при использовании ПЦ марки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим твердения | 400 |  | БТЦ |  | 500 |  |
|  | без добавки | с до- бавкой | без добавки | с до- бавкой | без добавки | с до- бавкой |
| 1 сутки нормального твердения при 20 ... 25 С | 0,2 | 0,35 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| 3 суток нормального твердения при 20 ... 25 С | 0,4 | 0,55 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |

R28 = R3 / 0,55 = 24 / 0,55 = 43,6 МПа

Водоцементное отношение

А * Rц                       0,6 * 400

В/ц = ¾¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾ = 0,43

Rб + 0,5 * А * Rц     436+0,6*0,5*400

- Определим объем фундамента

V = 10 * 0,6 * 0,5 = 3 м3

Находим В/ц

А * Rц                       0,6 * 365

В/ц = ¾¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾ = 0,54

Rб + 0,5 * А * Rц     300+0,6*0,5*365

А = 0,6 , т.к. заполнители рядовые

Расход цемента на 1 м3

В             160

Ц  =  ¾¾¾  =  ¾¾¾ = 296 кг

В/ц           0,54

Расход цемента на весь объем фундамента

Ц`  = 296 * 3 = 888 кг

- Определим пределы прочности при сжатии образцов через 20 суток твердения

Р

R = ¾ * К ,  где К - масштабный коэффициент

S

Для образцов - кубов с размерами ребра 150 мм К=1

R120 = 70000 / 225 = 311 кгс/см2 = 31,1 МПа

R220 = 76700 / 225 = 341 кгс/см2 = 34,1 МПа

R320 = 68500 / 225 = 304 кгс/см2 = 30,4 МПа

Rср =(31,1 + 34,1 + 30,4) / 3 = 31,9 Мпа

Предел прочности при сжатии через 28 суток твердения

R28 = R20 * Lg28 / Lg 20 = 31,9 * 1,447/1,3 =  35,5 МПа

Бетон проектной марке не соответствует.

22. Определяем сумму абсолютных объемов цемента, песка и воды на 1 м3 или 1000 л, выразив расход песка и воды через Ц

B  = B/ц * Ц = 0,6 * Ц                        П = 3 * Ц

Ц            П     Ц                  3*Ц

1000 =  ¾ + В + ¾ = ¾ + 0,6*Ц +  ¾ =  0,32*Ц + 0,6*Ц + 1,15*Ц = 2,1*Ц

- рц           рп     3,1                 2,6

Ц = 1000 / 2,1 = 476 кг

Содержание воды  В = 0,6 * 476 = 286 л

Содержание песка  П = 3 * 476 = 1428 кг

- Для рядовых заполнителей А = 0,6

Из формулы Rб = 0,6*Rц * (Ц/В - 0,5)

Rб / Rц= 0,6 * (Ц/В - 0,5)

Т.к. по условию Rб = Rц , то  Rб / Rц= 1

1 = 0,6 * (Ц/В - 0,5)

Ц/В = 1/0,6 + 0,5 = 2,17

Ц/В = 1/2,17 = 0,46

При использовании заполнителей пониженного качества А = 0,55

1 = 0,55 * (Ц/В - 0,5)

Ц/В = 1/0,55 + 0,5 = 2,32

Ц/В = 1/2,32 = 0,43

- Определяем расход цемента, при увеличении его расхода в 1,5 р.

Ц`  = 1,5 * Ц = 1,5 * 270 = 405 кг

Прочность при расходе цемента 270 кг, при А = 0,6

R = 0,6*400 * (270/175 - 0,5) = 250 кгс/см2 = 25 МПа

Прочность при расходе цемента 405 кг

R` = 0,6*400 * (405/175 - 0,5) = 435 кгс/см2 = 43,5 МПа

Увеличение прочности бетона на 18,5 МПа или 42,5%