# Основные понятия о процессе ткачества. История.

Ткачество – технологический процесс изготовление тканей и тканных изделий.

Ткачество возникло в древности за 2500 лет до н.э. В начале это было ручное плетение, затем появились ручные ткацкие станки. В конце XIV в появились ручные ткацкие станки с батаном и ремизоподъемным механизмом. В 1733 году был изобретён челнок-самолёт, благодаря чему значительно повысилась производительность ручного ткацкого пр-ва. В конце XVIII века в России появляются механические ткацкие станки. В 1798 году была создана в Петербурге Александровская мануфактура – первая механическая текстильная фабрика в России на которой также было организовано пр-во и механических ткацких станков. В 1894 году был выпущен автоматический станок оснащённый прибором для автоматической смены уточной шпули внутри челнока. В настоящее время производительность челночных станков считается недостаточной и ведущими фирмами зарубежных стран и России разработаны новые типы ткацких станков отличающихся способом введения утка и зевообразованием. Это так называемые станки новых принципов действия. К ним относятся:

- Станки с микро прокладчиками

- Пневматические станки (уточная нить прокладывается сильной струёй воздуха)

- Пневморапирные станки

- Рапирные станки

- Гидравлические станки (уточная нить пробрасывается через зев тонкой струёй воды (капли))

- Станки с волновым зевом

- Станки челночные (классический тип станка)

Уток – вся система поперечных нитей ткани.

Образование ткани на ткацком станке.

Ткань – текстильное изделие получаемое на ткацком станке в результате переплетения двух систем нитей расположенных перпендикулярно друг другу в одной плоскости и связанных друг с другом путём ткацкого переплетения.

Нити идущие вдоль ткани наз-ся основными, а вся система продольных нитей наз-ся основой.

Нити идущие поперёк ткани наз-ся уточными (одна нить – уточина), а вся система поперечных нитей наз-ся утком.

Ткань вырабатывается на ткацком станке

Нити 2 основы медленно сматываются с ткацкого навоя 1 огибают скало 3 проходят сквозь отверстие ламелей 4 через глазки галев ремизок 5 и между зубьями берда 6. Ремизки служат для разделения нитей основы и получения переплетения их с нитями утка. Перемещаясь в вертикальных пл-ях одна вверх, другая вниз ремизки образуют свободное пространство 8 которое наз-ся зев. В этот зев пробрасывается челнок 7 оставляющий в зеве уточную нить, которая с помощью берда 6 закреплённого на качающемся батане 9 прибивается к опушке ткани. Затем происходит закрывание зева и образование нового зева при этом верхняя ремизка опускается, а нижняя поднимается. В образовавшийся новый зев челноком прокладывается новая уточина, которая затем прибивается к опушке ткани, т.е. процесс периодически повторяется (за каждый оборот главного вала ткацкого станка) Наработанная ткань огибает грудницу 11 и отводится медленно вращающимся вальяном 12 и наматывается на товарный валик 13.

Для полёта челнока через зев и прибивания утка к опушке основа должна иметь определённое натяжение. Его создаёт специальный механизм ткацкого станка. Он управляет вращением ткацкого навоя 1 и называется основный регулятор (в более старых станках использовался основный тормоз)

Требования предъявляемые к пряже

Пряжа применяемая в ткачестве должна удовлетворять след основным требованиям:

- Иметь определённую линейную плотность (Текс) и быть равномерной по линейной плотности

- Обладать достаточной прочностью на разрыв и быть равномерной по прочности

- Иметь заданную крутку и быть равномерной по крутке

- Быть чистой, не иметь внешних дефектов (узлов, шишек, непропрядов, посторонних включений)

- Паковки поступающие в ткацкое пр-во должны быть правильно намотаны.

Во время работы основа на ткацком станке подвергается многократному растяжению при зевообразовании и прибое уточной нити. Кроме того на нити основы действуют изгибающие силы и силы трения. Трение возникает при прохождении основы по скалу, через ламели, через галево ремизок, через зубья берда и при взаимодействии основы и утка во время прибоя.

Т.к. основа на ткацком станке имеет небольшую скорость перемещения в горизонтальном направлении, то большинство из перечисленных воздействий воздействуют на нить многократно.

Чтобы противостоять этим разрушающим силам к основным нитям предъявляются повышенные требования по прочности, стойкости к истиранию, стойкости к многократным переменным растягивающим нагрузкам, к гладкости и равномерности нити.

Уточная нить при переработке на ткацком станке испытывает  значительно меньшее напряжение чем основная (терние при выходе из челнока и терние при прибивании к опушке. Это однократное воздействие) Поэтому уточные нити могут иметь значительно худшие чем основа физико-механические характеристики.

Технологическая схема ткацкого пр-ва

Основная пряжа		        Уточная пряжа

Перематывание в конич бобины                  Перематывание в конич бобины

Снование партионное	 Перематывание в уточные шпули

для челночных ткацких станков

Шлихтование (эмульсирование)                  Увлажнение (эмульсирование)

Ткачество на ткацких станках

Проборка	Привязка

Ткачество на ткацких станках

1 – снование ленточное и эмульсирование

Пришедшая из прядильного в ткацкое пр-во пряжа проходит через след технологические переходы:

Основная пряжа:

- Перематывание – осуществляется для того чтобы получить паковку с большой длиной пряжи, удобную для последующей переработки. Перемотка осуществляется на мотальных машинах М-1, -2 либо на мотальных автоматах. В результате процесса перематывания получаются выходные паковки в виде конических бобин

- Снование: Цель снования – из ставки бобин получить партию сновальных валиков. Снование бывает партионное, ленточное и секционное. Партионное: входная паковка – коническая бобина (ставка конических бобин), выходная паковка – сновальный валик (партия сновальных валиков); Ленточное: вход – конические бобины (ставка конических бобин), выход – ткацкий навой; Секционное: вход – конические бобины (ставка конических бобин), выход – секция (партия секций)

- Шлихтование: Цель шлихтования – из партии сновальных валиков (сумма нитей на которых равна числу нитей на навое) получить ткацкий навой. Кроме того в процессе шлихтования пряжа проклеивается спец составом – шлихтой, в результате чего пряжа приобретает как бы наружную оболочку и становится стойкой к истиранию и более прочной на разрыв. Для шлихтования применяются машины: многобарабанные, камерные и спец сушки. Входная паковка – партия сновальных валиков, выходная паковка – ткацкий навой.

- Проборка: Цель проборки – продеть нити основы в съёмные рабочие органы ткацкого станка и заменить сработанный навой на ткацком станке. Проборка осуществляется на проборных станках: ручных или механизированных или на проборных автоматах.

- Привязка: Цель привязки – замена ткацкого навоя вместо проработанного на ткацком станке. Осуществляется с помощью передвижных узловязальных машин. При этой операции нити основы отрезаются от старого навоя и их концы связываются с концами нитей от нового навоя. Затем эти узлы протаскиваются через съёмные рабочие органы ткацкого станка после чего процесс ткачества продолжается.

Подготовка утка (уточной пряжи)

- Перематывание утка: назначение процесса перематывания – переработать пряжу с прядильных початков на конич бобины (конич бобина имеет большую длину и пряжа проконтролирована по качеству). Конич бобины используются в качестве уточных паковок на бесчелночных ткацких станках. Для челночных ткацких станков осуществляется вторая операция перематывания с конич бобин в уточные шпули которые вставляются в челнок.

Мотальная машина М-2 – вход: прядильный початок; выход: конич бобина

Шпульный автомат УА-300 – конич бобина;    уточная шпуля для челнока

Автомат трубчатых початков АТП-290 – конич бобина (лён шерсть);    трубчатый початок для челнока

- Увлажнение и эмульсирование: Цель этой операции – снять внутреннее напряжение в уточной пряже (чтобы она не образовывала сукрутин в моменты когда челнок выстаивает, а пряжа (уточная) провисает. Оборудование применяемое для этого: Запарные камеры; Эмульсирующие – Увлажняющие установки либо длительная выдержка в помещениях с повышенной влажностью

Подготовка основной пряжи к ткачеству

Перематывание основной пряжи:

Цель процесса – получить паковку одиночной нити, удобной формы для последующего перематывания, с большой длиной пряжи и проконтролировать пряжу по качеству.

Сущность процесса перематывания заключается в последовательном наматывании на новую паковку пряжи с нескольких прядильных паковок с одновременным контролем качества пряжи.

Требования к процессу перематывания.

Процесс перематывания должен удовлетворять след требованиям:

- Не должны ухудшаться физико-механические св-ва (прочность, удлинение, упругость)

- Строение намотки мотальной упаковки должно обеспечивать лёгкость схода пряжи в последующих переходах (снование)

- На мотальной паковке должна помещаться нить возможно большей длины

- Концы нити должны быть связаны прочными узлами правильного строения, легко проходящими через рабочие органы машин всех последующих переходов (снование, шлихтование, ткачество)

- Натяжение пряжи при перемотке должно быть равномерным.

- Кол-во отходов должно быть незначительным

- Процесс перематывания должен быть производительным.

Технологическая схема процесса перематывания пряжи.

Общая схема процесса перематывания пряжи на мотальной машине выглядит след образом:

Процесс перематывания происходит след образом: пряжа сматывается с прядильного початка 1 проходит через баллоногаситель 2 огибает направляющую 3 поступая в рабочую зону машины. Далее пряжа проходит через натяжное устройство 4, через контрольно-очистительное устройство 5, огибает направляющую 6 и поступает через винтовые канавки барабанчика (играющие роль нитераскладчика) 8 на бобину 9 наматываясь на неё. В зоне о направляющего прутка 6 до барабанчика 8 снизу на нить воздействует пруток самоостанова 7 (в случае обрыва нити она перестаёт удерживать его в заданном положении и он поднимается вверх, при этом срабатывает система рычагов которая поднимает бобину 9 над мотальным барабанчиком 8) Бобину поднимают для того чтобы уменьшить истирание нитей на её поверхности о барабанчик в то время когда на эту поверхность не накладываются новые витки пряжи.

II Сущ-ет другой вариант технологической схемы процесса перематывания, который применяется для перемотки в конические бобины пряжи поступающей в виде мотков после процесса крашения. В верхней части машины устанавливается мотовила 10 на которой закрепляется расправленный моток пряжи. Пряжа сматывается с мотовила, огибает направляющий пруток 12 и далее по описанной схеме. Однако можно заметить что по этой схеме пряжа минует натяжное устройство 4. В данном случае натяжным устройством яв-ся тормозной ремень 11 с грузом , который подвешен на тормозной диск 13 прикреплённый к мотовилу.

Классификация и основные рабочие органы мотальных машин

I По виду наматываемой паковки мотальные машины подразделяются на:

- Машины наматывающие бобины

- Машины наматывающие катушки (шёлк)

II Мотальные машины наматывающие бобины делятся на 2 группы:

- Машины крестовые (рассеянной намотки) – на этих машинах наматывается бобина, которая приводится во вращение посредством трения о вращающийся мотальный барабанчик. Барабанчик одновременно яв-ся и нитеводителем за счёт винтовых канавок на нём (машина М-2)

- Бобинажные машины – на этих машинах бобина устанавливается на специальном веретене, которое получает вращение от специальной передачи, а нитеводитель выполнен в виде отдельного механизма который двигает вдоль поверхности бобины направляющий глазок для нити. Используются для перематывания искуств шёлка и очень тонких нитей.

Мотальные машины для крестовой намотки

Для перематывания всех видов пряжи применяются мотальные машины для крестовой намотки.

Основные механизмы этой машины:

- Наматывающий механизм

- Нитеводитель – механизм раскладки нити

- Механизм автоматического выключения машины при обрыве нити или полной её доработки

- Привод машины

Кроме того мотальные машины могут быть оборудованы дополнительными механизмами:

- транспортёр для пустых патронов

- электродвигатель

- сферообразователь

- пухоотсос и пухообдувка

Классификация мотальных автоматов

Мотальный автомат выполняет часть операций при перематывании нити автоматически:

- Смена питающей паковки

- Связывание узла при обрыве нити

- Съём наработанной бобины

- Укладка бобин на транспортёр

При обслуживании мотальных барабанов работница заполняет магазин початков и следит за работой автомата. В случае  отказа автомата в выполнении какой-либо операции работница устраняет ошибки автомата. В некоторых конструкциях мотальных автоматов нет автоматического съёма наработанных бобин. В таком случае эту операцию выполняет мотальщица.

I. Автоматы карусельного типа (АМК-150)

Узловязальная заправочная станция (УЗС) располагается неподвижно на торце, а мотальные головки перемещаются по кругу. При подходе мотальной головки к узловязателю производится проверка и если нить отсутствует, то карусель останавливается и происходит связывание или заправка початков. АМК-150 – автомат мотальный карусельного типа с высотой бобины 150 мм; «Эббот» – США; «Жильбос» – Бельгия

II. Неподвижные мотальные головки обслуживает узловязатель, который двигается по монорельсу. Узловязатель обслуживает либо все мотальные головки либо часть. «Автоконор» – Германия

III. Каждая мотальная головка оборудована автоматическим узловязателем “Autosuk” ЧССР – Чехословакия

Производительность мотальных машин и мотальных автоматов

Произв-ть – [кг/час]  [бобин/час]

Теоретическая произв-ть    Пт=V*60*T*m/1000000 [кг/ч]

Фактическая произв-ть        Пф=Пт*Кпв    Пф=Пф [кг/час]/G [кг]  ][бобин/час]

Т – Текс мг/м; m – кол-во мотальных головок; V – скорость м/мин; Кпв – к-ент полезного времени; Gб – масса бобин.

Кпв мотальных машин 0,7-0,8

Скорость перематывания зависит от линейной плотности пряжи.