  - Исходные данные

# Производство комовой негашёной извести в шахтных печах

1. Производительность ,   м3/год              60000

2. Используемые материалы                Известняк ракушечник

3. Максимальная крупность

сырья  Дmax, мм                                        500

4. Фракция готового продукта                     80-120

1-2 Вводная часть

Строительной  воздушной  известью  называется  продукт, получаемый  из известковых  и известково-магнезиальных  карбонатных  пород   обжигом  их   до  возможно полного  удаления  углекислоты и  состоящий преимущественно  из  оксида  кальция. Содержание  примесей глины, кварцевого песка и т. д. в карбонатных породах  не должно превышать 6 -  8 %.  При большем количестве этих примесей  в  результате обжига  получают гидравлическую известь.

Воздушная известь относится к классу  воздушных вяжущих: при  обычных температурах  и без  добавок пуццолановых веществ она твердеет лишь в воздушной среде.

Различают  следующие  виды  воздушной  извести: известь  негашеную  комовую;  известь  негашеную молотую; известь гидратную (пушонку); известковое тесто.

Известь   негашеная   комовая   представляет  собой смесь кусков различной  величины. По  химическому составу она почти полностью  состоит из свободных оксидов кальция   и   магния  с   преимущественным  содержанием

СаО.  В  небольшом количестве  в ней  могут присутствовать неразложившийся карбонат  кальция, а  также силикаты,  алюминаты  и ферриты  кальция и  магния, образовавшиеся  во  время обжига  при взаимодействии  глины и

кварцевого песка с оксидами кальция и магния.

Известь  негашеная  молотая  -  порошковидный  продукт  тонкого измельчения  комовой извести.  По химическому составу она подобна комовой извести.

Гидратная  известь  - высокодисперсный  сухой порошок,  получаемый  гашением  комовой  или  молотой негашеной   извести  соответствующим   количеством  жидкой или    парообразной    воды,    обеспечивающим    пере-

ход  оксидов  кальция  и магния  в их  гидраты. Гидратная   известь   состоит   преимущественно   из  гидроксида  кальция  Са(ОН)2,   а  также   гидроксида  магния Mg(OH)2 и небольшого количества примесей (как правило карбоната кальция).

Качество  воздушной  извести оценивается  по разным показателям, основным из которых  является содержание в ней свободных оксидов  кальция и  магния (активность извести). Чем  выше их  содержание, тем  выше качество

извести.

Исходными   материалами  для   производства  воздушной извести  являются многие  разновидности известково - магнезиальных  карбонатных  пород   (известняки,  мел, доломитизированные  известняки,  доломиты  и  др.), Все

они  относятся  к  осадочным  породам и  широко распространены на

территории нашей страны. В  состав известняков  входят  углекислый  кальций  СаСО3,  и  небольшое количество  различных  примесей  (глина,  кварцевый песок, доломит, пирит, гипс и др.).

Теоретически карбонат кальция состоит из 56% СаО и  44% СО2.  Он встречается  в виде  двух   минералов - кальцита и арагонита.

Чистые известково-магнезиальные породы - белого цвета, однако они часто бывают окрашены примесями оксидов  железа  в  желтоватые,  красноватые, бурые  и тому  подобные  тона,  а  углистыми  примесями  - в  серые и даже  черные  цвета.  Количество  и  вид  примесей  к карбонатным  породам,  размеры   частиц  примесей,   а  также равномерность распределения  их   в  основной   массе  в большой  степени  отражаются  на   технологии  производства  извести,  выборе  печей  для обжига,  оптимальной температуре  и  продолжительности  обжига,  а также  на свойствах получаемого продукта.

Обычно чистые и плотные известняки обжигают при 1100 - 1250 ˚С. Чем больше карбонатная порода содержит примесей доломита, глины, песка и т. п., тем ниже должна быть оптимальная температура обжига (900 - 1150 ˚С) для получения мягкообожженной извести. Такая известь хорошо гасится водой и дает тесто с высокими пластичными свойствами.

Примеси гипса нежелательны. При содержании в извести даже около

0,5 - 1 % гипс сильно снижает пластичность известкового теста. Значительно влияют на свойства извести железистые примеси (особенно пирит), которые уже при 1200˚С и более вызывают образование в, процессе  обжига   легкоплавких  эвтектик,   способствующих интенсивному росту крупных кристаллов оксида  кальция, медленно реагирующих с водой при гашении

извести и вызывающих явления, связанные с понятием  «пережог».

Физико-механические  свойства   пород  также   отражаются на технологии извести. Для обжига в высоких шахтных печах пригодны лишь те породы, которые характеризуются значительной механической прочностью

(прочность на сжатие не менее 20 - 30 МПа). Куски породы   должны   быть   однородными,   неслоистыми; они не должны  рассыпаться  и  распадаться  на  более  мелкие  части во время нагревания, обжига и охлаждения.

Рассыпаться во время обжига склонны крупнокристаллические известняки, состоящие из кристаллов кальцита размером 1 - 3 мм. Мягкие разновидности известково-магнезиальных пород (мел и т. п.) надо обжигать в печах, в которых материал не подвергается сильному измельчению (вращающиеся и др.).

1-3 Теоретические основы процесса

Производство  комовой  негашеной  извести  состоит из следующих   основных   операций:   добычи   и  подготовки известняка, подготовки топлива и обжига известняка.

Известняки  добывают   обычно  открытым способом  в карьерах.    Плотные    известково-магнезиальные породы взрывают.  Для  этого  вначале  с  помощью  станков ударно-вращательного   (при   твердых  породах)   или  вращательного  бурения  (при  породах  средней  прочности) бурят скважины диаметром 105  - 150  мм глубиной  5 -  8 м   и более на расстоянии 3,5 - 4,5 м одна  от другой.  В них  закладывают   надлежащее   количество   взрывчатого   вещества  (игданита,  аммонита)  в  зависимости   от  прочности  породы,  мощности  пласта  и  требуемых  габаритов камня.

Наблюдающаяся   иногда    неоднородность   залегания известняков  в  месторождениях  (по   химическому  составу, прочности, плотности и  т. п.)  обусловливает необходимость  выборочной  разработки  полезной  породы. Выборочная  добыча  известняка  повышает  стоимость продукта, поэтому   при   определении  технической   и  экономической  целесообразности  разработки  тех  или  иных  месторождений необходимы  тщательные   геологоразведочные

изыскания.

Полученную  массу  известняка в  виде крупных  и мелких  кусков  погружают  в  транспортные  средства  обычно одноковшовым  экскаватором.  В  зависимости   от  расстояния  между  карьером  и  заводом   известняк  доставляют  на завод   ленточными   конвейерами,   автосамосвалами,

железнодорожным и водным транспортом.

Высококачественную  известь  можно  получить только при  обжиге карбонатной  породы  в виде  кусков, мало различающихся  по  размерам.  При обжиге материала в кусках разного  размера получается  неравномерно обожженная известь (мелочь  оказывается частично  или полностью  пережженной, сердцевина  крупных кусков  - необожженной).  Кроме того,  при загрузке  шахтных печей кусками  разного  размера   значительно

увеличивается степень заполнения печи, а  следовательно, уменьшается

газопроницаемость  материала,  что  затрудняет  обжиг.

Поэтому  перед  обжигом известняк  соответствующим образом подготавливают: сортируют  по размеру  кусков и, если  необходимо,  более  крупные  негабаритные  куски дробят.

В  шахтных  печах  наиболее  целесообразно обжигать известняк раздельно по фракциям 40 - 80, 80 - 120 мм в поперечнике, а во вращающихся печах -

5 -  20 и  20 - 40 мм.

Так как размеры глыб  добытой горной  породы нередко достигают

500 - 800 мм и более, то  возникает необходимость  дробления их  и сортировки  всей полученной после дробления  массы на  нужные фракции.  Это осуществляется  на дробильно-сортировочных  установках, работающих  по  открытому  или  замкнутому  циклу  с использованием щековых, конусных  и другого  типа дробилок.  Дробить  и сортировать   известняк целесообразно непосредственно на карьере и доставлять на  завод лишь рабочие фракции.

Обжиг - основная. технологическая операция в производстве воздушной извести. При этом протекает ряд сложных физико-химических процессов, определяющих качество продукта. Цель обжига - возможно более полное разложение (диссоциация) СаСО3 и МgСО3•СаСО3,  на  СаО,  МgO  и  СО2  и   получение  высококачественного продукта с  оптимальной микроструктурой  частичек и  их  пор.

Если в сырье есть глинистые и песчаные примеси, то во время обжига между ними и карбонатами происходят реакции с образованием силикатов, алюминатов  и, ферритов кальция и магния.

Реакция разложения  (декарбонизация)  основного компонента известняка - углекислого  кальция идет по схеме: СаСО3↔СаО+СО2. Теоретически на декарбонизацию 1 моля СаСО3 (100 г) расходуется 179 кДж или 1790 кДж на

1 кг СаСО3.  В пересчете на 1 кг получаемого при этом СаО затраты равны

3190 кДж.

Продолжительность  обжига  определяется   также  размером  кусков обжигаемого продукта. Для увеличения производительности известеобжигающих печей и снижения пережога поверхностных слоёв кусков  желательно в допустимых  пределах  уменьшения их размеров. При обжиге  кусков  различной  крупности режим процесса определяют исходя из времени, необходимого для обжига кусков  средних размеров.

Основное различие в технологиях производства комой негашеной извести – в способе обжига.

1-4 Выбор и описание технологической схемы производства

Вращающиеся печи  для обжига извести позволяют   получать  мягкообожженную   известь  высокого  качества  из  известняка  и мягких  карбонатных пород (мела,  туфа,  ракушечника)  в  виде мелких  кусков. Вращающиеся  печи   допускают  возможность   полной  механизации  и  автоматизации   процесса  обжига.   Наконец,  в них  можно  применять  все  виды  топлива   -  пылевидное твердое, жидкое и газообразное.

Расход   условного   топлива  во   вращающихся  печах значителен и  достигает 25  - 30% массы  извести, или 6700  -  8400  кДж  на 1  кг. Недостатки  вращающихся печей  -  большой  расход  металла на  1 т  мощности, повышенные  капиталовложения  и  значительный  расход  электроэнергии.

Для  обжига   извести  применяют   вращающиеся  печи длиной 30 - 100 м, диаметром 2  - 4  м, с  углом наклона  3 - 4˚ и частотой вращения 0,5 - 1,2 об/мин. Удельная суточная производительность  их достигает  500 -  700 кг/м3 в расчете на полный объем обжигательного барабана. С увеличением длинны печей производительность их возрастает, а расход  топлива снижается.

Для  уменьшении  расхода  топлива на  обжиг извести во вращающихся печах и  для утилизации  теплоты газов, выходящих из печей  с температурой  750 -  800˚С, при меняют разные способы. В  частности, за  печами ставят

нагреватели,  в  которые   направляют  предназначенный для  обжига кусковой  материал. Отсюда  с температурой 500 -  800˚С он  поступает во  вращающуюся печь,  а из нее в холодильник. При таком способе работы  печи расход теплоты на обжиг снижается до  4бОО -  5030 кДж/кг извести.

Применяют  самые  разные  представляющие собой  сочетание шахтной  печи диаметром  до 6  - 8  м с  вращающейся печью диаметром около  2,5 м.  При этом  мелкокусковой фракционированный  известняк  обжигается  на  80%  в шахте с применением  кокса и  окончательно -  во вращающейся печи.  Суточная производительность  подобной установки достигает  400  -  500  т  при  затрате  теплоты около 4200 кДж/кг.

В  последние  годы  ведется  интенсивная разработка способов  и установок,  предназначенных преимуществен но для получения извести из  мелкокусковых и  даже пылевидных  материалов. Такие  способы   позволяют  не только использовать мелочь, но и  резко интенсифицировать  процесс обжига  и увеличить  удельную производительность установок.

Обжиг известняка в  кипящем слое  по технико-экономическим  показателям  характеризуется  высоким съемом и повышенным  расходом топлива  - 4600  - 5480  кДж на 1 кг извести. Обжиг материала в условиях кипящего слоя высотой до 1-1.2 м длится 10-15 мин. Работа этих печей легко поддаётся полной автоматизации.

Применение в известковой промышленности установых для обжига карбонатных пород в кипящем слое позволяет рационально использовать большие количества мелких фракций сырья , образующихся обычно на карьерах, а также на заводах, оборудованных шахтными печами и даже вращающимися печами. Недостатком этих установок является повышенный расход топлива и электроэнергии.

Обжиг измельченного известняка во взвешенном состоянии в опытном порядке осуществляют в циклонных топках.  В  них  тонкоизмельченные  частички карбонатного сырья увлекаются потоком  раскаленных газов  и обжигаются. Осаждается обожженная известь из газового потока в пылеосадительных устройствах.

Выбор типа печи для обжига извести определяется производительностью завода, физико-механическими свойствами и химическим составом известняка, видом топлива и требуемым качеством извести.

Наибольшее распространение получили шахтные печи, представляющие собой полый цилиндр, имеющий наружный стальной кожух толщиной около 1 см и внутреннюю огнеупорную кладку, вертикально установленный на фундаменте. Эти печи характеризуются непрерывностью действия, пониженным расходом топлива и электроэнергии, а так же простотой в эксплуатации. Строительство их требует относительно небольших капиталовложений.

В зависимости от вида применяющегося топлива и способа его сжигания различают шахтные печи, работающие на короткопламенном твёрдом топливе, вводимом обычно в печь вместе с обжигаемым материалом; т.к. известняк и кустовое топливо при этом загружают в шахту перемежающимися слоями, то иногда такой способ обжига называют пересыпным, а сами печи – пересыпными; на любом твердом топливе , газифицируемом или сжигаемом в выносных потоках, размещаемых непосредственно у печи; на жидком топливе; на газовом топливе, натуральном или искусственном.

По характеру процессов , протекающих в шахтной печи, различают три зоны по высоте : подогрева, обжига и охлаждения. В зоне подогрева, к которой относят верхнюю часть печи с температурой пространства не выше 850˚С , материал подсушивается и подогревается поднимающимися раскалёнными дымовыми газами. Здесь выгорают также органические примеси. Поднимающиеся газы, в свою очередь , благодаря теплообмену между ними и загруженным материалом охлаждаются и далее отводятся вверх печи.

Зона обжига размещается в средней части печи, где температура обжигаемого материала изменяется от 850˚С до 1200˚С и затем 900˚С; здесь известняк разлагается , из него удаляется углекислый газ.

Зона охлаждения – нижняя часть печи. В этой зоне известь охлаждается от 900˚С до 50-100˚С поступающим снизу воздухом , который далее поднимается в зону обжига.

Движение воздуха и газов в шахтных печах обеспечивается работой вентилятор, нагнетающих в печь воздух и отсасывающих из неё дымовые газы. Противоточное движение обжигаемого материала и горячих газов в шахтной печи позволяет хорошо использовать теплоту отходящих газов на прогрев сырья , а теплоту обожённого материала – на подогрев воздуха, идущего в зону обжига. Поэтому для шахтных печей характерен низкий расход топлива. Расход условного топлива в этих печах примерно 13-16% массы обожённой извести , или 3800-4700 кДж на 1 кг.

Недостатки шахтных печей: известь загрязняется золой и остатками не сгоревшего топлива . Возможно так же образование значительного количества пережога в следствие соприкосновения раскалённых кусков антрацита или кокса с обжигаемым материалом. Это особенно заметно при нарушении теплового режима и чрезмерным форсированием печей за счёт высоких температур обжига.

Выбор типа печи для обжига извести определяется производительностью завода, физико-механическими свойствами химическим составом известняка , видом топлива и требуемым качеством извести.

Исходя из выше написанного выбираем шахтную печь.

Рис. 1  Технологическая схема производства комовой негашеной

извести в шахтных печах.

Добыча сырья

↓

Доставка сырья

↓

Складирование

↓

Транспортирование

↓

Дробление

↓

Транспортирование

↓

Фракционирование

↓

Транспортирование

↓

Загрузка шахтной печи

↓

Обжиг сырья

↓

Транспортирование

↓

Склад комой извести

↓

Отгрузка на гашение

1-5. Системный анализ технологического процесса.

Химико – технологическая схема состоит из трёх стадий:

1

2

3

Рис. 2 Химико – технологическая схема

1- стадия подготовки сырья к химическим превращениям;  2- химические превращения;  3- получение и доводка целевых продуктов.

Если рассматривать процесс обжига в шахтной печи , то можно хорошо различить три стадии.

Процесс диссоциации углекислого кальция (основной части сырья ) – обратимая реакция. Её направление зависит от температуры и парциального давления углекислого газа в среде с диссоциирующимся карбонатом кальция.

Так как СаО и СаСО3 не является твёрдыми веществами и их концентрации в единице объёма постоянны , константа диссоциации Кдис=РСО2. Следовательно , динамическое равновесие в рассматриваемой системе устанавливается при определённом и постоянном для каждой данной температуры давления РСО2 и не зависит ни от количества оксида кальция , ни от количества карбоната кальция , находящихся в системе. Это равновесие давления называют давлением диссоциации или упругостью диссоциации.

Диссоциация углекислого кальция возможна только лишь при условии , если давление диссоциации будет больше чем парциальное давление СО2 в окружающей среде При обычной температуре разложение СаСО3 невозможно, поскольку давление диссоциации ничтожно. Установлено, что лишь при 600˚С в среде , лишённой СО2 (в вакууме), начинает диссоциация углекислого кальция , причём она протекает очень медленно. При дальнейшем повышении температуры диссоциация СаСО3 ускоряется.

При 880˚С давление (упругость диссоциации) достигает 0.1 МПа при этой температуре (её иногда называют тем-рой разложения) давление двуокиси углерода при диссоциации превосходит атмосферное давление, поэтому разложение карбоната кальция в открытом сосуде протекает интенсивно. Это явление можно сравнить с интенсивным выделением пара из кипящей жидкости.

При тем-ре больше 900˚С повышение её на каждые 100˚С ускоряет декарбонизацию известняка примерно в 30 раз. Практически в печах декарбонизация начинается при тем-ре , на поверхности кусков , 850˚С при содержании СО в отходящих газах около 40-45%.

Скорость декарбонизации известняка при обжиге зависит также от размеров обжигаемых кусков и  их физ. свойств.

Разложение СаСО3 происходит не сразу во всей массе куска, а начинается с его поверхности и постепенно проникает к внутренним его частям. Скорость движения с зоны диссоциации внутрь куска увеличивается с повышением тем-ры обжига. В частности при 800˚С скорость перемещения зоны диссоциации составляют примерно

2 мм, а при 1100˚С  - 14 мм в час, т.е. идет быстрее.

Качество воздушной извести исходя из выше изложенного , будет определяться тем-рой обжига. Так средняя плотность извести полученной при 850-900˚С , достигает 1.4-1.6 г/см3 , а для извести обоженной при 1100-1200˚С она повышается до 1.5-2.5 г/см3 и более (в куске). При обжиге идёт быстрая перестройка тригональной кристаллической решетки кальцита в кубический оксид кальция.

Декарбонизация известняков при низких тем-рах (800-850˚С) приводит к образованию оксида кальция в виде массы губчатой структура, сложенной из кристаллов размером около 0.2-0.3 мкм и пронизанной тончайшими капиллярами диаметром около 8*10-3.

Удельная поверхность такой извести, достигающая порядка 50 м2/г должна бы предопределять высокую реакционную способность продукта при взаимодействии в водой. Однако этого не наблюдается, по-видимому , потому, что проникновение воды через узкие поры в массу оксида кальция затруднено.

Повышение тем-ры обжига до 900˚С и особенно до 1000˚С обуславливает рост кристаллов оксида кальция до 0.5-2 мкм и значительное уменьшение удельной поверхности до 4-5 м2/г, что должно бы отрицательно отражаться на реакционной способности продукта. Но одновременное возникновение крупных пор в массе материала создаёт предпосылки к быстрому проникновению в него воды и энергичному их взаимодействию. Наиболее энергичным взаимодействием характеризуется известь полученная обжигом известняка при тем-рах 900˚С. Обжиг при более высоких тем-рах приводит к дальнейшему расту кристаллов оксида кальция до 3,5-10 мкм, уменьшению удельной поверхности, усадки материала и понижению скорости взаимодействия его с водой.

Некоторые примеси в известняках, особенно железистые, способствуют быстрому росту кристаллов  оксида Са и образованию пережога и при тем-рах около1300˚С. Это вызывает необходимость обжигать сырьё с такими примесями и при более низких тем-рах.

Пережог в извести вредно сказывается на качестве изготовляемых на ней растворов и изделий. Запоздалое гашение такой извести протекающей обычно уже в схватившемся растворе или бетоне вызывают мех. напряжения и в ряде случаев разрушению материала. Поэтому наилучшеё будет известь обоженная при минимальной тем-ре, обеспечивающей полное разложения углекислого Са и экономию топлива

- СПЕЦИАЛЬНЯ ЧАСТЬ

Разработанный передел состоит из добычи сырья , транспортирования, хранения , дробления, и обжига.

Транспортировка может производиться ленточными конвейерами, если расстояние от карьера до завода не более 5 км, железнодорожным транспортом. Выбираем автотранспорт , что упростит подъезд к карьеру и механизацию на заводе при выгрузке.

Хранение может быть в открытых и закрытых складах. Сейчас применяют закрытые склады, так как они защищают от агрессии среды.

Дробление может производится в щековых дробилках, если загрузочный материал твердый или средней твёрдости. Недостатком щековой дробилки является большое количество расходуемой энергии, большие потери мощности, дают зерна лещадкой формы.

Т.к. загруженный материал (известняк ракушечник ) мягкий , то выбираем конусную дробилку. Преимуществом конусной дробилки является отсутствие холостого хода, а следовательно меньший расход энергии, меньшая мощность электродвигателя.

Недостатки : сложные по конструкции и требуют строгого соблюдения технологических условий на монтаж, систематического ухода и обслуживания квалифицированным персоналом.

2-2 Расчёт разрабатываемого передела.

Определение годового фонда рабочего времени:

Тгод=(Д-В-П)∙С∙Тсм;

Тгод=(365-100-10) ∙8∙1=2040ч.

Тгод – годовой фонд рабочего времени  технологического передела,ч;

Д =365 – количество календарных дней в году;

В – число выходных дней. При пятидневной рабочей неделе с учётом

4-х рабочих суббот в году;(В=52∙2-4=100)

П – расчетное количество праздничных дней в году; П=10

С – количество смен в сутки С=1;

Тсм – продолжительность смены; Тсм=8ч.

Далее рассчитываем материальный баланс заданного технологического процесса. Вид материального баланса зависит от поставленной задачи. Например , материальный баланс по компоненту может быть  досчитан по формуле:

,

если Мо и Мп заданны в процентах от Мн,

где      Мн – количество сырья, которое должно поступить на переработку за год.

Мп – технологические потери; Мп=3,5

Мо=0 – количество отходов.

Мк – количество материала в полезном продукте, выпускаемом в год.

,

где  Пгод – годовая производительность предприятия в натуральных

единицах.

M – количество материала в единице продукции; m=1,1

Мк= 60000∙1,1=66000 (м3/год)

(м3/год)

По данным материального баланса заданного передела определяют его необходимую часовую производительность:

, где

Птреб – требуемая часовая производительность аппарата.

Мвозв – количество материалов , повторно вводимых в процесс при

работе аппарата в замкнутом цикле; Мвозв=0.

Птреб=33,5 м3/ч.

2-3 Расчёт аппарата.

Необходимое количество аппаратов для реализации заданного процесса определяют по формуле:

,

где    Р – необходимое количество единицу оборудования.

Птреб – необходимая часовая производительность

рассчитываемого процесса.

Кр – коэффициент резерва производительности. Этот

коэффициент должен быть больше 1,05;

Пэ – эксплуатационная производительность подобранного аппарата.

Р=0,054 следовательно   1 дробилка ККД 1200/150

РАСЧЕТ КОНУСНОЙ ДРОБИЛКИ

Общие сведения о конусных дробилках.

В конусных дробилках дробящим органом является подвижный конус , помещенный внутри неподвижного конуса (рис 2.1.)

Рис. 2.1   Схема устройства конусной дробилки крупного дробления.

Дробление материала осуществляется в кольцевом рабочем пространстве между двумя усечёнными конусами. Подвижный конус плотно насажен на вал, нижний конец которого свободно входит в  отверстие, эксцентрично расположенное на валу.

Конусные дробилки характеризуются: Б – ширина загрузочного отверстия, В – ширина разгрузочной щели, С – наименьший размер щели дробилки.

Размер конусных дробилок для крупного дробления принято характеризовать шириной загрузочного отверстия Б и шириной разгрузочного отверстия В. Размер конусных дробилок для мелкого и среднего дробления характеризуется диаметром Д нижнего основания дробящего конуса.

Угол захвата обычно в пределах 24-28˚, производительность в зависимости от размеров машины колеблется от 25 до 3500 т/ч.

Преимущество конусных дробилок перед щековыми состоит в непрерывности дробящего усилия , действующего в каждый момент по какой-нибудь образующей конуса. В результате этого производительность конусных дробилок больше , а расход энергии на дробление меньше , чем в щековых. Крупность дроблённых кусков более равномерная.

К недостаткам можно отнести сложность конструкции, большую высоту, что удорожает изготовление и ремонт дробилок, а также их непригодность для измельчения вязких и глинистых материалов.

Определение производительности дробилки.

Производительность конусных дробилок П (м3/ч) с крупными конусами определяется по формуле:

,

где     Дк – наружный диаметр подвижного конуса, м;

r – радиус окружности, описываемой точкой оси подвижного

конуса, лежащей в плоскости разгрузочной щели, м

b1 – наименьшая ширина разгрузочной щели или ширина

параллельной зоны при сближении конусов, м

l – длина параллельной зоны , м (l=0.08 дм)

α1 и α2 – углы между вертикалью и образующими конусов,

град.

rо – угловая скорость вращения эксцентретика, рад/с.

Кр – коэффициент разрыхления измельчённого материала

(Кр=0,25 – 0,6)

ρ – плотность дробимого материала;

П=117 (м3/ч)

Определение мощности двигателя дробилки.

Мощность двигателя N(кВт) конусных дробилок с крутыми конусами определяется по формуле:

,

где     σ – предел прочности материала при сжатии, Н/м2

Е – модуль упругости материала, Н/м2

Дн – нижний диаметр подвижного конуса, м

d – диаметр выгружаемых кусков материала, м

Д – диаметр загружаемых кусков материала, м

η – КПД привода (η= 0,8-0,85)

N=11.62 (кВт).

Список используемой литературы:

- А.В. Волженский «Минеральные вяжущие вещества»  Строиздат,  1986 – 464 с.

- А.Г. Комар, Ю.М. Баженов, Л.М. Сулименко «Технология производства строительных материалов» «Высшая школа» 1990.

- Н.К. Морозов «Механическое оборудование заводов сборного железобетона». Киев «Высшая школа» 2977.

- Ткаченко Г.А. «Методические указания». Ростов-на-Дону государственная академия строительства.

Оглавление

  - Исходные данные

  - Вводная часть

  - Теоретические основы процессы

  - Выбор и описание технологической схемы производства

  - Системный анализ технологического процесса

  - Описание разрабатываемого технологического передела

  - Расчет разрабатываемого технологического передела

  - Расчет аппарата

Список